PAGE  
64
 Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                   

 ST-02.03. Roboty drogowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.03.

ROBOTY DROGOWE

CPV – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

ST-02.03. ROBOTY DROGOWE

1.  WSTĘP

1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową nawierzchni drogowych dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupiec przy ul. Żelaznej w zakresie realizacji:

1. Budowa przepompowni ścieków.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych w punkcie 1.1.w zakresie:

2.  Budowa utwardzenia terenu przepompowni ścieków

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Budowa nowych nawierzchni utwardzonych występuje na terenie przepompowni ścieków o powierzchni 30 m2.
1.4 .  Określenia podstawowe   

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej  są zgodne z  dokumentacją projektową  oraz ST-00-00.

1.5.  Wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za  jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora.  

Ogólne wymagania podano w ST-00.00.  

2.  MATERIAŁY

· piasek 

· mieszanka betonowa C 12/15 (B15)

· kostka betonowa wibroprasowana gr. 6 i 8 cm

· krawężniki i obrzeża betonowe

Piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06712.

3.  SPRZĘT  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne „ pkt3. 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót

Do wykonania robót winien być wykorzystany sprzęt podany poniżej:

· Zagęszczarka płytowa, ubijak mechaniczny

· Dźwig.    

4. TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne” pkt4. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt5. 

5.2.  Wymagania szczegółowe 
5.2.1. Warunki przystąpienia do robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni

5.2.2. Wykonanie koryta dla podbudowy

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane.

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

5.2.3. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

        Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich   

        zanieczyszczeń.

        Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają   

        uzyskanie po profilowaniu założonych rzędnych nawierzchni.        

        Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony jest w BN-77/8931-12.

        Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów  

        Odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych   

        zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2.

5.2.4. Warstwa odsączająca (teren przepompowni)

        Zastosowane kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu  

        Sprzętu mechanicznego, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

        Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 

        osiągnięto grubość projektowaną. 

        W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem   

        wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

        Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej  

        zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i  

        stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.   

        Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i  

        przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

        Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na  

        bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do  

        otrzymania równej powierzchni.

        W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być   

        zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

        Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

       Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalne

       z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest  

            wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i  

            napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności  

           optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie  

           wymieszać.

5.2.5. Krawężniki i obrzeża betonowe 


Pod krawężniki i ławy krawężnikowe należy wykonać rowki poprzez ręczne odspojenie gruntu, wyrównanie dna i ścian wykopów oraz uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.

Krawężniki ustawiać należy na ławie betonowej C12/15(B15) z oporem .

Krawężniki należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. 

Zewnętrzne ściany krawężnika zasypać ziemią, którą należy ubić.

Obrzeża betonowe ustawić należy na podsypce piaskowej i ławie betonowej C12/15(B15) z oporem . 

Obrzeża betonowe należy ustawiać i wyregulować według osi podanych punktów wysokościowych. 

Spoiny wypełnić piaskiem lub zaprawą cementową. 

Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić.

5.2.6. Nawierzchnie z kostki betonowej  (teren przepompowni)

Kostkę betonową na zjazdach i terenach wygrodzonych dla przepompowni ścieków układać należy na uprzednio przygotowanej i wyrównanej podbudowie betonowej C12/15 (B15) grubości 20 cm i podsypce piaskowej gr. 5 cm na wyprofilowanym podłożu. 

Kostki grubości 8 cm układać paletami z uzupełnieniem brzegów lub pojedynczo. 

Kostki należy ubić ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką. Zagęszczanie prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka. Spoiny wypełnić piaskiem z polewaniem nawierzchni wodą. Nawierzchnie oczyścić z nadmiaru piasku i sprawdzić spadki poprzeczne i podłużne oraz równość nawierzchni.
Podsypka piaskowa winna być rozkładana z zachowaniem wymaganych spadków, w warstwie o grubości większej tak, aby po zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10% jej wartości.  W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez  mieszanie i napowietrzanie.  W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć wodą i równomiernie wymieszać.

Przed wykonaniem podbudowy sprawdzić stopień zagęszczenia podłoża i w razie potrzeby dogęścić do prawidłowego współczynnika (wg PN-72/8932-01).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt6. 

6.2. Badania w czasie robót

Grubość podsypki i podbudowy należy mierzyć bezpośrednio po zagęszczeniu warstw.  Grubość podsypki i podbudowy nie może się różnić od projektowanej o więcej niż( 1cm.

Szerokość posypki i podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ( 5cm.

Grubość nawierzchni asfaltobetonowej nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ( 10%.

Szerokość  wykonanej warstwy nie może różnić się od szerokości podstawowej o więcej niż ( 5cm.

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy należy mierzyć zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności nie mogą przekraczać 6mm.

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach winny być zgodne z dokumentacją  projektową z tolerancją ( 0,5%. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt7.

7.2 Jednostki obmiaru  

Jednostką obmiaru robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:  

· 1m2  podsypki z piasku 

· 1m2  podbudowy

· 1m2  nawierzchni z kostki  prefabrykowanej betonowej wibroprasowanej

· 1 mb krawężników i obrzeży betonowych

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt8.  

8.2.  Sposób odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie kosztorysu ofertowego zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST. 

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje odpowiednio:

· Wytyczenie robót drogowych.

· Organizację robót i ruchu drogowego

· Wykonanie robót przygotowawczych

· Wykonanie wbudowania kompletnej nawierzchni wg. uzgodnień z zarządcami dróg.

10.  Przepisy związane   
	1.
	PN-B-11113
	Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

	2.
	PN-B-04300
	Cement. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych

	  3.
	PN-B-06714-12
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych

	   4.
	PN-B-06714-13
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych

	   5.
	PN-B-06714-15
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego

	   6.
	PN-B-06714-16
	Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn.

	  7.
	PN-B-06714-18
	Kruszywa miner. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości

	  8. 
	PN-B-06714-19
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią

	 9.
	PN-B-06714-26
	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych


	10.
	BN-80/6775-03/04
	Prefabrykaty budowl. z betonu. Elem. nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwaj. Krawężniki i obrzeża

	11.
	BN-68/8931-04
	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.


Gmina Biskupiec 
                                                                                 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 

Ul. Niepodległości 12
                                                                              i kanalizacji sanitarnej w miejscowości


11-300 Biskupiec                                                                                                         Biskupiec przy ul. Żelaznej                                             

